D - 08.01.02

KRAWĘŻNIKI  KAMIENNE

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych przy remoncie nawierzchni chodnika z kostki brukowej w km 26+580-26+950 i parkingu w km 27+400-27+510 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689, na ul. 3-go Maja w Hajnówce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych:

- ulicznych,

- mostowych,

- drogowych,

- na ławach z tłucznia, żwiru, betonu lub bezpośrednio na podłożu piaszczystym.

## 1.4. Określenia podstawowe

- 1.4.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

- 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Wymagania dotyczące robót

- Wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Wymagania dotyczące materiałów

- Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Stosowane materiały

- Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych są:

- krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-66/6775-01 [9],

- piasek na podsypkę,

- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,

- woda,

- oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników, zgodnie z SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

## 2.3. Krawężniki kamienne - klasyfikacja

- 2.3.1. Typy

- W zależności od przeznaczenia rozróżnia się trzy typy krawężników:

- U   -   uliczne,

- M  -   mostowe,

- D   -   drogowe.

- 2.3.2. Rodzaje

- W zależności od kształtu przekroju poprzecznego, względnie od faktury obróbki powierzchni widocznych,  rozróżnia się w każdym z typów dwa rodzaje krawężników: A i B.

- 2.3.3. Wielkości

- W zależności od wymiaru wysokości krawężnika rozróżnia się następujące wielkości:

- krawężnik uliczny o wysokości 35 i 25 cm,

- krawężnik mostowy o wysokości 23 i 18 cm,

- krawężnik drogowy o wysokości 22 cm.

- 2.3.4. Klasy

- W zależności od cech fizycznych i wytrzymałościowych materiału kamiennego, użytego do wyrobu krawężników, rozróżnia się trzy klasy:

- klasa I,

- klasa II,

- klasa III.

- Przykład oznaczenia krawężnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B, wielkości 35, klasy II:   krawężnik UPB35II   BN-66/6775-01 [9].

## 2.4. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne

- 2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe

- Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymałościowych określonych w tablicy 1.

- Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych

| - Lp. | - Cechy fizyczne | - Klasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - i wytrzymałościowe | - I | - II | - III |
| - 1 | - Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, w kG/cm2, co najmniej | - 1200 | - 1000 | - 600 |
| - 2 | - Ścieralność na tarczy Boehmego, w cm, nie więcej niż | - 0,25 | - 0,5 | - 0,75 |
| - 3 | - Wytrzymałość na uderzenia, ilość uderzeń, nie mniej niż | - 13 | - 9 | - 6 |
| - 4 | - Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż | - 0,5 | - 1,5 | - 3,0 |
| - 5 | - Odporność na zamrażanie, w cyklach | - nie bada się | - całkowita wg PN-B-01080 [1] | - dobra wg PN-B-01080 [1] |

- 2.4.2. Kształt i wymiary

- Kształt krawężników ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w tablicy 2.

- Kształt krawężników mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w          tablicy 3.

- Kształt krawężników drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w             tablicy 4.

Rys. 1. Krawężnik uliczny odmiany UP, rodzaju A

- Rys. 2. Krawężnik uliczny odmiany UP, rodzaju B

- Tablica 2. Wymiary krawężników ulicznych

| - Wymiar | - Rodzaj |  |  |  | - Dopuszczalne odchyłki, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - (w cm) | - A |  | - B |  | - cm |
| - h | - 35 | - 25 | - 35 | - 25 | -  2 |
| - b | - 20 | - 20 | - 15 | - 15 | -  0,3 |
| - c | - 4 | - 4 | - - | - - | -  0,3 |
| - d | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - dla A: dla B: -  0,2  2,0 |
| - l | - 50 |  | - od 50 do 200 |  | - - |

- Rys. 3. Krawężnik mostowy rodzaju A

Rys. 4. Krawężnik mostowy rodzaju B

- Tablica 3. Wymiary krawężników mostowych

| - Wymiar | - Rodzaj |  |  |  | - Dopuszczalne odchyłki, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - (w cm) | - A |  | - B |  | - cm |
| - h | - 23 | - 18 | - 23 | - 18 | -  2 |
| - b | - 20 | - 20 | - 15 | - 15 | -  0,3 |
| - c | - 4 | - 4 | - - | - - | -  0,2 |
| - d | - 12 | - 10 | - 12 | - 10 | - dla A: dla B: -  0,2  2,0 |
| - l | - od 80 |  | - do 200 |  | - - |

Rys. 5. Krawężnik drogowy rodzaju A

- Rys. 6. Krawężnik drogowy rodzaju B

- Tablica 4. Wymiary krawężników drogowych

| - Wymiar (w cm) | - Rodzaj A i B | - Dopuszczalne odchyłki, cm |
| --- | --- | --- |
| - h | - 22 | - + 3  2 |
| - b | - 11 | - dla A: dla B: -  0,5  1,5 |
| - l | - od 40 do 120 | - - |

- 2.4.3. Wygląd zewnętrzny

- W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

## 2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników kamiennych podaje tablica 5.

- Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

|  |  |  | - Typy krawężników |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rodzaj uszkodzeń |  |  | - Uliczne |  |  | - Drogowe |  |
|  |  |  | - proste | - łukowe | - Mostowe | - rodzaj - „A” | - rodzaj - „B” |
| - skrzywienie | - licowych |  | - 0,3 cm |  |  |  | - 0,5 cm |
| - (wichrowa- | - bocznych |  |  | - nie sprawdza się |  |  |  |
| - tość powierz- | - stykowych |  |  | - 0,2 cm |  | - 0,3 cm |  |
| - chni) | - spodu |  |  | - nie sprawdza się |  |  |  |
|  | - licowych |  | - dopuszcza się na długości 1 m danej powierzch-ni jedno wgłębienie wielkości do 5 cm2, nie głę-bsze niż 0,5 cm, nie wynikające z techniki wy- konania faktury |  |  |  |  |
| - wady obróbki powierzchni (wgłębienia i wypukłości) | - bocznych |  | - wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez ograni-czeń. Wypukłość poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo- puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza się wypukłości poza lico pasa obrobionego do 3 cm |  |  |  | - nie - sprawdza się |
|  | - stykowych |  | - w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia niedo- puszczalne, pozostała część powierzchni nie podlega sprawdzeniu |  |  |  |  |
|  | - spodu |  | - nie sprawdza się |  |  |  |  |
| - szczerby i usz-kodzenia kra- wędzi i naroży | - ilość w prze-liczeniu na 1 m |  | - 3 |  |  | - 5 |  |
|  | - długość |  | - 0,5 cm |  |  | - 1 cm |  |
|  | - głębokość |  | - 0,3 cm |  |  | - 0,5 cm |  |
| - odchyłki od kąta prostego |  |  | - 0,2 cm na długości powierzchni |  |  | - 0,3 cm na długo- ści pow. |  |
| - odchyłki w krzywiźnie łuku |  |  | - - | - 1,0 cm | - - |  |  |

## 2.6. Przechowywanie krawężników

- Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i wielkości.

- Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych.

- Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2 m.

- Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m.

## 2.7. Materiały na podsypkę i do zapraw

- 2.7.1. Piasek

- Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

- 2.7.2.  Cement

- Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-B-19701 [6].

- 2.7.3.  Woda

- Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7].

## 2.8. Materiały na ławy i masa zalewowa

- Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Wymagania dotyczące sprzętu

- Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników

- Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Wymagania dotyczące transportu

- Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport krawężników

- Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

- Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego.

- Krawężnik uliczny i mostowy oraz krawężnik drogowy rodzaju „A” może być przewożony tylko w jednej warstwie.

- W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm.

- Krawężniki drogowe rodzaju „B” można przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia, układać w dwu lub więcej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości ścian bocznych środka transportowego.

## 4.3. Transport pozostałych materiałów

- Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom wg SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Zasady wykonania robót

- Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Wykonanie koryta pod ławy

- Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2].

- Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku.

- Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

## 5.3. Wykonanie ław

- Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 5.

## 5.4. Ustawienie krawężników kamiennych

- Ustawianie krawężników kamiennych i wypełnianie spoin powinno być zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 5.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Zasady kontroli jakości robót

- Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- 6.2.1. Badania krawężników

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.

- 6.2.1. Badania krawężników

- Badania krawężników kamiennych obejmują:

- sprawdzenie cech zewnętrznych,

- badania laboratoryjne.

- Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje:

- sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie wad i uszkodzeń.

- Badanie laboratoryjne obejmuje:

- badanie nasiąkliwości wodą,

- badanie odporności na zamrażanie,

- badanie wytrzymałości na ściskanie,

- badanie ścieralności na tarczy Boehmego,

- badanie wytrzymałości na uderzenie.

- Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inżyniera na próbkach materiału kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciętych z zakwestionowanych krawężników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

- W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić krawężniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk.

- W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę podzielić na partie składające się co najwyżej z 400 sztuk.

- Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720 [5].

- Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową z dokładnością do 0,1 cm.

- Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

- Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej.

- Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny zewnętrzne, policzenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

- Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z wzorem.

- Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych należy przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9].

- 6.2.2. Badania pozostałych materiałów

- Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników kamiennych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.

## 6.3. Badania w czasie robót

- W czasie robót należy sprawdzać:

- wykonanie koryta pod ławę,

- wykonanie ław,

- ustawienie krawężników i wypełnienie spoin,

- zgodnie z warunkami określonymi w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Zasady obmiaru robót

- Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika kamiennego.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Zasady odbioru robót

- Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie koryta pod ławę,

- wykonanie ławy,

- wykonanie podsypki.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu pod ławę,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie ławy,

- ustawienie krawężników na podsypce,

- wypełnienie spoin,

- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. przepisy związane

## Normy

| 1. | PN-B-01080 | Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| 3. | PN-B-06711 | Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych |
| 4. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwykłego |
| 5. | PN-B-06720 | Pobieranie próbek materiałów kamiennych |
| 6. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| 7. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 8. | BN-62/6716-04 | Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe |
| 9. | BN-66/6775-01 | Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. |